УДК 537.521

С.В. Автаева,  Т.М.Лапочкина

Кыргызско-Российский Славянский университет

Распределения атомов и молекул водорода по энергетическим уровням в ВЧЕ разряде в метане

Проведено экспериментальное исследование характеристик  вче разряда магнетронного типа в метане методами оптической спектроскопии. Изучены распределения атомарного и молекулярного водорода по энергетическим уровням при различных условиях в разряде.

Введение. ВЧЕ разряды магнетронного типа широко используются в современных технологиях, связанных с обработкой поверхностей материалов в микроэлектронике, в частности, для плазменно активированного газофазного осаждения полимерных углеродных пленок. Параметры получаемых пленок определяются физическими и химическими процессами, протекающими в газовом разряде. Для того чтобы оптимизировать процесс осаждения пленок, необходимо предсказывать параметры плазмы, что возможно только на основе знания зависимостей характеристик плазмы от параметров разряда (давление, мощность, магнитное поле, состав и расход газа) и механизмов физико-химических процессов, протекающих в плазме при осаждении пленок. Цель таких работ состоит в том, чтобы на основе экспериментальных и теоретических исследований выяснить механизм формирования заселенностей по колебательным и вращательным уровням в тех или иных конкретных условиях и установить связь этих распределений с параметрами плазмы и характеристиками происходящих в ней физических процессов. Разрабатываемые в ходе таких работ количественные модели плазмы могут применяться для спектроскопической диагностики плазмы и рационального выбора условий в плазме, наиболее благоприятных для осуществления тех или иных прикладных задач.

В данной работе исследуется спектр излучения ВЧЕ разряда в метане и заселенность энергетических уровней атомарного и молекулярного водорода.

Экспериментальная установка. ВЧ разряд горит между центральным плоским электродом и стенками цилиндрической разрядной камеры, которая заземлена. На электрод подается ВЧ сигнал от ВЧ-генератора с частотой 13,56 МГц через согласующее устройство. Две магнитные катушки создают магнитное поле, направленное перпендикулярно высокочастотному электрическому полю. Разрядная камера откачивается до давления 10-4-10-5 Тор с помощью форвакуумного и диффузионного насосов. Регистрирующая оптическая система включает в себя монохроматор МДР-23 и фотоэлектронный умножитель ФЭУ-79 с автоматизированной системой регистрации спектров, собранной на базе персонального компьютера. Излучение разряда отбирается через диагностическое кварцевое окно и направляется на входную щель монохроматора при помощи системы линз или световода.

Условия в разряде варьировались следующим образом: величина индукции магнитного поля В от 50 до 200 Гс, давление в камере от 0,5 до 5 Па, мощность, подводимая к разряду, W=90ч120 Вт. Получены спектры излучения ВЧЕ разряда в метане, горящего при описанных условиях в диапазоне длин волн от 4200 Е до 6600 Е. В спектре наблюдаются линии атомарного водорода серии Бальмера Нб(6563 Е, k’=3→k=2), Нв(4683 Е, k’=4→k=2), Нг(4340 Е, k’=5→k=2), полоса радикала СН (A2-X2) системы 4300 Е, большое количество линий молекулярного водорода на участках спектра 4400-4800 Е и 4900-6400 Е, в том числе, системы Фулхера Н2 (d3u’ – a3g’’; ’= ’’= 0,1,2,3) [1,2]. Атомарный и молекулярный водород, а также радикалы СН, интенсивно излучающие в плазме ВЧ разряда, – продукты диссоциации метана и целого ряда физико-химических элементарных процессов, протекающих в плазме ВЧ разряда. Возбужденные состояния атомарного водорода Н*(k=3,4,5), молекулярного водорода Н2* и радикала СН(A2) могут образовываться как при диссоциации метана при столкновениях с электронами, так и при прямом возбуждении из основного состояния [3,4]. Экспериментально измерены зависимости интенсивностей спектральных линий атомарного водорода серии Бальмера и молекулярных полос системы  Фулхера в ВЧ разряде в метане от индукции магнитного поля при двух давлениях. Атомарный водород. Используя полученные данные для интенсивностей спектральных линий атомарного водорода серии Бальмера, можно оценить заселенности возбужденных уровней атомарного водорода. В случае больцмановской заселенности уровней, интенсивность спектральной линии, отвечающей переходу из состояния с энергией возбуждения Еk в основное состояние, определяется следующим выражением [5]: Iki=hn0Akigkλkig0e−EkkTe			(1) где Iki – интенсивность спектральной линии, h - постоянная Планка, n0 – концентрация частиц в основном состоянии, Аki – вероятность перехода, лki – длина волны, g0 и gk – статистические веса основного и возбужденного состояний, k – постоянная Больцмана, Tе – температура электронов. Преобразуя формулу (1), получим: lnIkiλkgkAki=−EkkTe+lnhn0g0(2). При этом зависимость величины lnIkiλkgkAki от энергии возбуждения Ek линейная, и  по наклону прямой можно оценить электронную температуру. Данные, необходимые для расчета величины lnIkiλkgkAki взяты из [6]. Экспериментально полученные значения величины lnIkiλkgkAki для линий Нб, Нв, Нг для различных условий (таблица 1) в разряде показаны на рисунке 1 в виде зависимости от энергии уровня Еk.

| Рис. 1. Зависимость InIkλkgkAkiот энергии возбуждения излучающих уровней для линий H,Hβ,Hγ серии Бальмера. | Рис. 2. Зависимость In(Nk)∝InIkλkAki от энергии возбуждения излучающих уровней для линий H,Hβ,Hγ серии Бальмера. |
| --- | --- |

Из рисунка видно, что заселенность уровней атомарного водорода в ВЧ разряде в метане не больцмановская. В условиях эксперимента в ВЧ разряде в метане может реализовываться коронарное равновесие, когда энергетические состояния атомарного водорода заселяются прямым возбуждением при столкновениях с электронами, а расселяются в результате радиационного распада. В этом случае для заселенности Nk возбужденного энергетического уровня с главным квантовым числом k можно записать Nk=N0Ne⋅σmaxσ(ε)ve⋅τk∝const⋅σmaxτk. В условиях коронарного равновесия заселенности уровней атомарного водорода определяются сечением возбуждения в максимуме и временем жизни уровня. Значения величины lnIkiλkAki для линий Нб, Нв, Нг для различных условий в разряде (таблица 1) показаны на рисунке 2 в виде зависимости от энергии уровня Еk. Как видно из рисунка, в условиях эксперимента наблюдается инверсная заселенность энергетических уровней атомарного водорода Н(k=3,4,5), что может быть связано с существованием дополнительного канала подзаселения уровней при протекании химических реакций.

Таблица 1

Параметры ВЧ разряда в метане, соответствующие распределениям атомарного водорода по энергетическим уровням, представленным на рисунках 1,2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W=100 Вт P=1 Па В=50 Гс | W=100 Вт P=1 Па В=100 Гс | W=100 Вт P=1 Па В=200 Гс | W=100 тВ P=5 Па В=200 Гс | W=120 Вт P=5 Па В=200 Гс |

Молекулярный водород. В спектре излучения ВЧЕ разряда в метане наблюдается большое количество линий молекулярного водорода  на участках спектра 4400 - 4800 Е и 4900 – 6400 Е, в том числе системы Фулхера Н2 (d3u’ – a3g’’; ’= ’’= 0,1,2,3).

При равновесном распределении молекул водорода по колебательным уровням колебательная температура молекулярного водорода может быть оценена по наилучшему совпадению экспериментально измеренного распределения интенсивности в колебательных полосах системы Фулхера с теоретически рассчитанными распределениями [7]. На рисунке 3 показано типичное распределение интенсивностей колебательных полос системы Фулхера Н2(d3u’ - a3g’’; ’= ’’= 0,1,2,3), наблюдаемое в спектре излучения плазмы ВЧЕ разряда при давлении метана 1 Па. Там же приведены теоретически рассчитанные распределения для равновесного распределения молекул водорода по колебательным уровням. Значения интенсивностей нормированы на значение интенсивности полосы (1-1).

Рис. 3. Распределение интенсивностей колебательных полос системы Фулхера в спектре излучения плазмы ВЧЕ разряда (Р=1 Па, В=200 Гс) и теоретически рассчитанные  распределения при заданных Те и Тv.

Как при давлении 1 Па, так и при 5 Па экспериментально наблюдаемые распределения интенсивностей в колебательных полосах системы Фулхера отличаются от равновесных, колебательные уровни с v’=2 и v’=3 существенно обеднены по сравнению с равновесным распределением.

Учитывая, что большая часть молекул находится на нижних двух колебательных уровнях, можно определить колебательную температуру для двухуровневой системы. Определенная таким образом колебательная температура молекулярного водорода лежит в пределах 0,2-0,5 эВ.

По распределению относительных интенсивностей вращательных линий Q-ветви (0-0) колебательной полосы системы Фулхера определялась вращательная температура молекул водорода в ВЧЕ разряде в метане.

Рис. 4. Типичный вид участка спектра колебательной полосы (0-0) б-системы Фулхера.

Типичный вид вращательной структуры колебательной полосы (0-0) системы Фулхера представлен на рисунке 4. Вращательная функция распределения молекул в возбужденном состоянии связана с вращательной функцией распределения в основном состоянии выражением [7]: f'rot(K')=K0RK0K'frot0(K0) (3), где К0 и К’ - квантовые числа, RK0K’ – факторы Хёнля-Лондона. Это выражение использовалось для получения зависимости Trot'(Trot), связывающей вращательные температуры молекул водорода в основном и возбужденном состоянии. Для вращательной температуры молекул водорода в основном состоянии получены значения 480-570 К. Тrot  растет с увеличением магнитного поля и давления метана.

Выводы. Проведено экспериментальное исследование характеристик вче разряда магнетронного типа в метане при различных условиях в разрядной камере методами оптической спектроскопии. Изучены заселенности возбужденных уровней атомарного водорода. Образование возбужденных атомов водорода непосредственно в процессах диссоциации метана или молекулярного водорода при столкновениях с электронами не в состоянии объяснить инверсную заселенность, наблюдаемую в разряде, так как константа такого диссоциативного возбуждения будет уменьшаться с увеличением энергии уровня. Для реализации инверсной заселенности возбужденных состояний атомарного водорода необходимы дополнительные механизмы подзаселения верхних энергетических уровней Н(k = 4, 5).

Как показывают расчеты [8], в ВЧЕ разряде в метане реализуется довольно высокая концентрация молекулярного иона водорода H2+1075107 см-3, концентрации H210141015 см-3,  H1012 см-3, соответственно. Сечение диссоциа-тивной рекомбинации иона молекулярного водорода на 24 порядка превышает сечение возбуждения уровней Н(k=3,4,5) прямым электронным ударом из основного состояния. Заметим также, что при типичной для ВЧЕ разрядов температуре электронов 23 эВ функция распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ) при энергиях 1213 эВ существенно обеднена электронами по сравнению с интервалом энергий 0.011 эВ [9], например, при Те=2 эВ отношение  F(13 эВ)/F(1 эВ) 102. Таким образом, константа скорости диссоциативной рекомбинации H2+ с образованием Н* будет в 105 раз превышать константу прямого возбуждения из основного состояния Н. Следовательно, при разнице в концентрациях Н и H2+ на 5 порядков, оба процесса будут вносить сопоставимый вклад в образование возбужденных атомов водорода. Причем диссоциативная рекомбинация H2+ может формировать инверсное заселение уровней.

По экспериментально полученным распределениям интенсивностей в колебательных полосах системы Фулхера оценена колебательная температура молекулярного водорода. По-видимому, наблюдаемое распределение молекул водорода по колебательным уровням свидетельствует об увеличении констант скоростей элементарных процессов с участием колебательно-возбужденных молекул водорода с ростом колебательного квантового числа, что приводит к уменьшению заселенностей колебательных уровней с более высокими колебательными квантовыми числами по сравнению с равновесными условиями.

По распределению относительных интенсивностей вращательных линий Q-ветви (0-0) колебательной полосы системы Фулхера определена вращательная температура молекул водорода в ВЧЕ разряде в метане. Вращательная температура растет с увеличением магнитного поля и давления метана, что связано с ростом концентрации заряженных частиц в разряде. Рост вращательной температуры указывает на рост температуры газа.

ЛИТЕРАТУРА

- Фриш  С.Э. Оптические спектры атомов. М.-Л., 1963.

- Пирс Р., Гейдон А. Отождествление молекулярных спектров. /Пер. с англ.; под ред. Мандельштама С.Л., Аленцева М.Н.; М., 1949.

- Pastol A. and Cathe Y. J. Phys.D: Appl.Phys. 1990. V.23. P.799-805.

- Aarts J.F.M., Beenakker C.I.M. and F.J. de Heer. Physica. 1971. V.53. P.32-44

- Подгорный И.М. Лекции по диагностике плазмы. М., Атомиздат, 1968.

- Beulens J.J. Surface modification using a cascade arc source. Thesis. Technical University Eindhoven, 1992.

- De Graaf M.J. A new hydrogen particle source. Thesis. Technical University Eindhoven, 1994.

- Herrebout D., Bogaerts A., Yan M., Gijbels R., Goedheer W. and Dekempeneer E. J of Appl. Phys. 2001. V. 90. No.2. P.570-579.

- Елецкий А.В., Смирнов Б.М. Диссоциативная рекомбинация электрона и молекулярного иона. УФН. 1982. Т.136. С.25.