УДК 666.762.93

Н.Дж. Саалиева, В.С. Энгельшт, В.П. Макаров

ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕТРАНИТРИДА

ТРИКРЕМНИЯ В АТМОСФЕРАХ  АРГОНА И  ВОДОРОДА.

Проведен термодинамический анализ разложения тетранитрида трикремния (Si3N4) в атмосферах аргона (Ar) и водорода (Н2). Давление газа Р менялось от 0.01 до 10 МПа. Температура конца разложения возрастала с увеличением давления, причем росла линейно с lgP, и изменялась в диапазоне 17002160К  для (Ar)  и 15401935К для водорода (Н2) при указанном изменении давления.

- Введение.

Теоретическое исследование термического разложения нитрида кремния (Si3N4) в атмосфере азота при Р=0.01; 0.03; 0.1; 0.3; 1; 3; 10 МПа проводилось в работе 1 в чистой газовой атмосфере. В частности, получено, что разложение Si3N4 в атмосфере азота (Р=0.01 МПа) начинается при 1860К, по реакции Si3N4  k*Si +2 N2,  т.е. с образованием конденсированного кремния    (k*Si) и выделением азота  (N2) , газовые компоненты кремния (Si, Si2, Si3,SiN) составляют малую долю. Удивителен тот факт, что диапазон температур разложения  Si3N4 в азоте составляет всего два градуса 1. Данная работа посвящена исследованию термической устойчивости k*Si3N4 в атмосферах аргона и водорода путем моделирования на IBM.

2. Методика исследования.

Оценка температуры разложения проводилась на основании расчета с помощью программного комплекса AСTRA – 4/pc 2, алгоритм которого включает термодинамический метод определения характеристик произвольных гетерогенных систем, основанный на принципе максимума энтропии. Программа AСTRA – 4/pc позволяет получить информацию о газовых и конденсированных компонентах. Расчет по программе AСTRA – 4/pc требует задания компонентов исходной среды и два условия равновесия. 	В наших расчетах задавались два термодинамических параметра: температура и давление, исходная среда: 1) тетранитрид трикремния (10% Si3N4) и аргон (90% Ar); 2) тетранитрид трикремния  (10% Si3N4) и водород (90% Н2). Давление смеси задавались величинами: Р= 0.01; 0.03; 0.1; 0.3; 1; 3; 10 МПа. Температура варьировалась от Т=300К до полного разложения Si3N4 (17002160К) для аргона (Ar) и (15401935К) для водорода (Н2).

Необходимые для термодинамического анализа термодинамические функции и энтальпии образования k*Si3N4 и k*Si введены в программу AСTRA – 4/pc из справочника 2.

- Результаты расчета.

3.1. Аргон. В табл.1 приведен мольный состав (моль/кг) компонентов смеси при температуре конца разложения в аргоне

## Таблица №1

| Р, МПа | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тк,К | 1700 | 1760 | 1830 | 1900 | 1990 | 2060 | 2160 |
| Ar | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 |
| N2 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| k*Si | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 |
| Si | 0.16*10-3 | 0.14*10-3 | 0.12*10-3 | 0.9*10-4 | 0.8*10-4 | 0.7*10-4 | 0.6*10-4 |
| Si2 | 0.5*10-5 | 0.5*10-5 | 0.5*10-5 | 0.45*10-5 | 0.43*10-5 | 0.41*10-5 | 0.40*10-5 |
| SiN |  | 0.11*10-5 | 0.15*10-5 | 0.2*10-5 | 0.25*10-5 | 0.33*10-5 | 0.44*10-5 |

Как видно из табл.1.  главными продуктами разложения являются k*Si и N2, газовые компоненты кремния (Si, Si2, SiN) составляют малую долю. Заметна тенденция медленного увеличения концентрации паров SiN с ростом давления и уменьшения  концентрации Si,  Si2. Здесь одновременно проявляется действие как роста давления, так и повышения температуры разложения.

На рис.1 приведены мольные компоненты исходного k*Si3N4 и k*Si в окрестности температуры разложения (Ar). Для примера даны результаты при давлениях Р=0.01; 0.1; 10 МПа. При других давлениях картина аналогична.

Р= 0.1МПа

Р= 0.01МПа

Рис.1. Мольные доли k*Si3N4 и  k*Si  как функции температуры при давлениях аргона, указанных на рисунке

Р = 10МПа

Р=10МПа

В табл. 2 приведены температура  начала разложения Т0,  температура Т0.1, когда разложилось 10% Si3N4; температура   Т1/3,  когда разложилась 1/3 Si3N4, температура

Т 1/2 , когда разложилась половина Si3N4 и температура конца разложения Тк . Эти же результаты показаны на рис.2.

## Таблица № 2

| P,МПа | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T0 | 1500 | 1550 | 1625 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 |
| T0.1 | 1570 | 1625 | 1672 | 1750 | 1820 | 1885 | 1960 |
| Т1/3 | 1625 | 1685 | 1750 | 1860 | 1880 | 1960 | 2050 |
| Т1/2 | 1660 | 1720 | 1790 | 1850 | 1920 | 2010 | 2100 |
| Тк | 1700 | 1760 | 1830 | 1900 | 1990 | 2060 | 2160 |
| lgP | -2 | -1.52 | -1 | -0.52 | 0 | 0.48 | 1 |

Рис.2.  Температуры разложения нитрида кремния (Si3N4) в зависимости от давления аргона  (Ar). Пояснения в тексте.

Из табл.2 и рис.2 видно следующее. Разложение Si3N4 в аргоне отличается от разложения в азоте тем, что оно начинается при 1500К1900К в исследуемом диапазоне давлений аргона (в азоте 18602430К). Диапазон температур от начала до конца разложения  довольно широк 200К, тогда как в азоте два градуса.

Зависимость температуры конца разложения нитрида кремния от давления аргона может быть аппроксимирована прямой линией: Tk=2000+150lgP;

3.2. Водород. В табл.2 приведен мольный состав (моль/кг) компонентов смеси при температуре конца разложения в водороде.

Таблица №3

| Р, МПа | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тк,К | 1540 | 1600 | 1665 | 1725 | 1790 | 1860 | 1935 |
| H2 | 446.45 | 446.45 | 446.44 | 446.43 | 446.41 | 446.37 | 446.25 |
| N2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| k*Si | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.1 | 2.06 |
| Si | 0.12*10-3 | 0.14*10-3 | 0.16*10-3 | 0.15*10-3 | 0.13*10-3 | 0.1*10-3 | 0.9*10-4 |
| Si2 | 0.16*10-5 | 0.25*10-5 | 0.41*10-5 | 0.50*10-5 | 0.47*10-5 | 0.45*10-5 | 0.43*10-5 |
| SiN |  |  |  |  | 0.12*10-5 | 0.16*10-5 | 0.21*10-5 |
| SiH | 0.19*10-3 | 0.3*10-3 | 0.5*10-3 | 0.7*10-3 | 0.8*10-3 | 1.0*10-3 | 0.12*10-2 |
| SiH4 | 0.44*10-4 | 0.14*10-3 | 0.5*10-3 | 0.15*10-2 | 0.47*10-2 | 0.13*10-1 | 0.4*10-1 |
| NH3 | 0.14*10-3 | 0.4*10-3 | 0.1*10-2 | 0.3*10-2 | 0.75*10-2 | 0.2*10-1 | 0.6*10-1 |

Из табл.3 видно, что  главными продуктами разложения являются k*Si и  N2, а газовые компоненты кремния (Si, Si2,, SiN, SiH, SiH4) составляют малую долю. С увеличением  давления  концентрация паров Si, Si2, меняется немонотонно, достигая максимума при Р= 0,10,3 МПа. Концентрация паров SiN, SiH, SiH4 и NH3 монотонно возрастает с увеличением давления.

На рис.3 приведены мольные компоненты исходного k*Si3N4 и k*Si в окрестности температуры разложения (Н2). Для примера даны результаты при

Р = 0.01 МПа

Р = 10 МПа

давлениях Р=0.01; 0.1; 10 МПа. При других давлениях картина аналогична.

Р = 0.1 МПа

Рис.3. Мольные доли k*Si3N4 и  k*Si  как функции температуры при давлениях водорода,  указанных на рисунке.

В табл. 4 приведены температура  начала разложения Т0,  температура Т0.1, когда разложилось 10% Si3N4; температура   Т1/3,  когда разложилась 1/3  Si3N4, температура

Т 1/2 , когда разложилась половина Si3N4 и температура конца разложения Тк . Эти же результаты показаны на рис.4.

Таблица №4

| Р,МПа | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т0,К | 1350 | 1425 | 1450 | 1525 | 1550 | 1650 | 1700 |
| Т0.1,К | 1410 | 1460 | 1535 | 1580 | 1655 | 1715 | 1775 |
| Т1/3,К | 1470 | 1525 | 1580 | 1650 | 1715 | 1780 | 1850 |
| Т1/2,К | 1500 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1810 | 1890 |
| Тк,К | 1540 | 1600 | 1665 | 1725 | 1790 | 1860 | 1935 |
| lgP | -2 | -1.52 | -1 | -0.52 | 0 | 0.48 | 1 |

Рис.4.   Температуры разложения нитрида кремния (Si3N4) в зависимости от давления водорода  (Н2). Пояснения в тексте.

Из табл.4 и рис.4  видно  следующее . Разложение Si3N4 в водороде отличается от разложения в азоте тем, что оно начинается при 1350К1540К в исследуемом диапазоне давлений водорода ( в азоте 18602430К). Диапазон температур от начала до конца разложения составляет 200К, тогда как в азоте два градуса.

Зависимость температуры конца разложения нитрида кремния от давления водорода (Н2) может быть аппроксимирована прямой линией:

Tk=1800+130lgP;

Выводы:

- При разложении нитрида кремния (Si3N4) в атмосферах аргона и водорода основными компонентами являются конденсированный кремний (k*Si) и азот  (N2), газовые компоненты кремния (Si, Si2, SiN,  SiH, SiH4) составляют малую долю.

- Термодинамическая устойчивость нитрида кремния (Si3N4) в водороде (Н2) меньше, чем в аргоне (Ar), а в аргоне меньше, чем в азоте (N2). С увеличением давления (Р= 0.0110 МПа)термодинамическая устойчивость нитрида кремния возрастает по линейному закону:

в водороде  Тк=1800+130lgP;     Тк =1540К  1935К;

в аргоне        Тк=2000+150lgP;      Тк = 1700К  2160К;

в азоте           Тк=2240+190lgP;      Тк = 1860К до 2430К.

- Диапазон температур  от начала до конца разложения в аргоне и водороде составляет  200К,  тогда как  в азоте - два градуса.

ЛИТЕРАТУРА

- Саалиева Н.Дж., Энгельшт В.С., Макаров В.П. Термическое разложение тетранитрида кремния в атмосфере азота.

- Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при    высоких температурах (АСТРА.4/рс). М.:МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1994-50с.

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание: в 4-х т. / Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. - М.: Наука, 1982.